深圳标准先进性评价细则

泳装

为对泳装产品标准进行深圳标准先进性评价，特制定本细则。本细则主要内容包括但不限于：主要技术指标确定程序、主要技术指标、先进性判定标准、先进性评价程序等。

具体如下：

- 主要技术指标确定程序

主要技术指标的确定程序包括：

- 梳理国内外相关标准，形成相关的标准集合；

- 收集产品相关的认证项目和检测要求；

- 基于行业现状和市场需求，按照指标项的类型、层次、作用进行划分，形成指标池；

- 征求行业协会、专业技术机构意见，召开专家评审会，在指标池中抽取核心指标，并确定核心指标基准线。

- 泳装产品标准评价

- 主要技术指标

梳理泳装产品指标项，在满足国家标准GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》（婴幼儿及儿童纺织产品还应满足GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》）、行业标准FZ/T 81021-2014《机织泳装》、FZ/T 73013-2017《针织泳装》等相关要求的基础上，对指标的国内外现状进行分析研究，以国内领先、国际先进水平或者填补国内、国际空白为原则，从以下八类指标性质提出影响产品质量的主要技术指标：

- 产品创新，能够进一步满足顾客需求，开辟新的市场；

- 符合产业政策引导方向；

- 填补国内（国际）空白，能够提升产品质量；

- 严于国家行业标准，质量提升明显；

- 清洁生产，材料选择、生产过程生态环保；

- 产品安全健康环保，维护人体安全，有利身体健康，加强环境保护；

- 消费体验，满足消费者实际需求，提升用户体验；

- 行业特殊要求，符合并高于产品所在行业的特殊要求，带动质量明显提升。

- 先进性判定标准

先进性判定标准见表1：

表1  泳装产品先进性判定标准

| 序号 | 指标性质 | 关键指标项 |  |  | 指标先进值 | 检测方法 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 要求严于国家行业标准 | 甲醛含量/(mg/ kg) ≤ |  |  | 未检出 | GB/T 2912.1纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛 | 检出限为20mg/kg。 |
|  | - 清洁生产要求 - 消费体验 | 耐皂洗色牢度/（级）≥ |  | 变色 | 针织 3机织3-4 | 按GB/T 3921-2008纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度 试验方法A（1）的规定执行。 | / |
|  |  |  |  | 沾色 | 针织3（深色2-3）机织3-4 |  |  |
|  |  | 耐汗渍色牢度/（级）≥ |  | 变色 | 针织3（婴幼儿及儿童3-4） 机织3-4 | GB/T 3922纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 | / |
|  |  |  |  | 沾色 | 针织3（婴幼儿及儿童3-4） 机织3-4 |  |  |
|  |  | 耐水色牢度/（级）≥ |  | 变色 | 针织3（婴幼儿及儿童3-4） 机织3-4 | GB/T 5713纺织品 色牢度试验 耐水色牢度 | / |
|  |  |  |  | 沾色 | 针织3（婴幼儿及儿童3-4） 机织3-4 |  |  |
|  |  | 耐海水色牢度/（级）≥ |  | 变色 | 针织3-4机织3-4 | GB/T 5714纺织品 色牢度试验 耐海水色牢度 | / |
|  |  |  |  | 沾色 | 针织3机织3 |  |  |
|  |  | 耐氯化水色牢度/（级）≥ |  | 变色 | 针织3机织3-4 | GB/T 8433纺织品 色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水) | 有效氯浓度为50mg/L。 |
|  |  | 耐摩擦色牢度/（级）≥ |  | 干摩 | 针织3（婴幼儿及儿童4） 机织3-4 | GB/T 3920纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 | / |
|  |  |  |  | 湿摩 | 针织3（深色2-3）机织3 |  |  |
|  |  | 耐光色牢度/（级）≥ | 针织 | 变色 | 3 | 按GB/T 8427纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧方法3的规定执行。 | / |
|  |  |  |  | 荧光色 | 3 |  |  |
|  |  |  | 机织 | 变色（深） | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 变色（浅） | 3 |  |  |
|  |  | 拼接互染程度色牢度/（级）≥ |  | 沾色 | 针织3机织4 | 按GB/T 31127-2014纺织品 色牢度试验 拼接互染色牢度的方法A规定执行。 | 拼接互染程度只考核深色与浅色相拼接的产品。 |
|  | - 消费体验 | 拉伸弹性伸长率/（%）≥ |  | 直向 | 100 | 按FZ/T 73013-2017中 5.1.2.6 规定执行。 | 适用于针织泳装，分体式泳装不考核直向拉伸弹性伸长率。 |
|  |  |  |  | 横向 | 80 |  |  |
|  |  | 耐氯化水拉伸弹性回复率/（%）≥ |  | 直向 | 针织65机织75 | 机织：按FZ/T 81021-2014 中5.4.6 规定执行； 针织：按FZ/T 73013-2017 中5.1.2.7 规定执行。 | / |
|  |  |  |  | 横向 | 针织65机织75 |  |  |
|  |  | 接缝性能 | 缝子纰裂程度/cm≤ | 织物单位面积质量≤52g/㎡ | 0.8 | GB/T 21294-2014服装理化性能 | 适用于机织泳装。缝子纰裂试验结果出现织物断裂、滑脱、缝线断裂的现象，判定为不合格。轻薄类丝绸产品、镂空、烂花类织物不考核。 |
|  |  |  |  | 其他织物 | 0.6 |  |  |
|  |  |  | 接缝强力/N≥ | 面料单位面积质量＞52g/㎡ | 140 |  |  |
|  |  |  |  | 里料单位面积质量＜52g/㎡ | 80 |  |  |
|  |  |  | 裤后档缝接缝强力/N≥ | 面料 | 140 |  |  |
|  |  |  |  | 里料 | 80 |  |  |

三、先进性评价程序

- 实施日期

本细则自2020年8月20日起实施。

- 发布机构

深圳市标准技术研究院。