附件2：

2016年机动车辆制动液产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | （标称）生产单位 | 不合格项目 |
| 1 | 深圳市光明新区光明兴发汽配商行 | 合成型制动液 | CASB | 700g/支 DOT3 合格品 | 2015-08-06 | 东莞市嘉实宝润滑油实业有限公司 | 平衡回流沸点、运动黏度(-40℃)、pH值 |
| 2 | 深圳市南山区佳威汽配店 | 机动车辆制动液HZY3 | 跃虎 | 800g/支 HZY3 合格品 | 2016-02-24 | 广州市青衣汽车用品有限公司 | 平衡回流沸点、运动黏度(-40℃)、低温流动性和外观 |
| 3 | 深圳市盐田区鑫东升汽配店 | DOT3车用合成制动液 | 凌士 | 800g/瓶 DOT3 | —— | 广州市青衣汽车用品有限公司 | 运动黏度(-40℃)、低温流动性和外观 |
| 4 | 深圳市南山区威威汽车用品店 | 合成型制动液 | 四洲 | 700g/支 DOT3 合格品 | 2015-06-15 | 广州市四洲汽车护理用品有限公司 | 运动粘度(-40℃) |
| 5 | 深圳市龙岗区广达通汽车冷气配件商行 | 合成型制动液 | 四洲 | 800g/支 DOT3 合格品 | 2014-06-23 | 广州市四洲汽车护理用品有限公司 | 运动黏度(-40℃) |
| 6 | 深圳市盐田区宝鑫汽配商店 | 高级合成制动液 | 图案 | 800g/瓶 DOT3 | 2015-12-10 | 深圳市泰富汽车用品有限公司 | 平衡回流沸点 |
| 7 | 深圳市盐田区铭峰汽车服务中心 | 海森优质刹车油 | 海森 | 800g/瓶 | 2016-03-30 | 深圳市德森润滑油有限公司 | 运动黏度(-40℃)、低温流动性和外观 |
| 8 | 深圳市宝安区石岩宝威汽配店 | 加德宝特制纯正部品 | 图案 | 800g/瓶 DOT3 | 2016-02-21 | 广东省东莞市佳润润滑油有限公司 | 运动黏度(-40℃)、低温流动性和外观 |