附件：建筑材料和预拌混凝土抽检汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 抽检项目 | 组数 | 合格数 | 合格率 | 备注 |
| 1 | 钢筋机械连接 | 5 | 5 | 100% |  |
| 2 | 钢筋原材 | 61 | 61 | 100% |  |
| 3 | 铝合金 | 4 | 4 | 100% |  |
| 4 | 电线电缆 | 6 | 6 | 100% |  |
| 5 | 电气类管材 | 7 | 7 | 100% |  |
| 6 | 给排水管材 | 4 | 4 | 100% |  |
| 7 | 混凝土试件 | 11 | 11 | 100% | 氯离子专项 |
| 8 | 防水卷材 | 6 | 6 | 100% |  |
| 9 | 建筑涂料 | 18 | 18 | 100% |  |
| 10 | 混凝土及原材 | 63 | 63 | 100% | 砂、石、水泥、粉煤灰、外加剂各9组，混凝土试块18组 |
| 共计： | | 185 | 185 | 100% |  |