2026年深圳市食品相关产品质量监督

抽检实施细则

1.适用范围

本细则适用于深圳市内生产、销售的食品相关产品质量监督抽查。
监督抽查产品范围适用于：奶嘴、食品接触用搪瓷制品、食品接触用陶瓷制品、食品接触用玻璃制品、食品接触用塑料材料及制品、食品接触用纸和纸板材料及制品、食品接触用金属材料及制品、食品接触用涂层制品、食品接触用橡胶制品、食品接触用竹木材料及制品、食品接触用硅橡胶制品、餐具及食品接触用洗涤剂、工业和商用电热食品加工设备、工业和商用电动食品加工设备等食品相关产品。
2.产品种类

本次监督抽查所涉及的产品包括：奶嘴、食品接触用搪瓷制品、食品接触用陶瓷制品、食品接触用玻璃制品、食品接触用塑料材料及制品、食品接触用纸和纸板材料及制品、食品接触用金属材料及制品、食品接触用涂层制品、食品接触用橡胶制品、食品接触用竹木材料及制品、食品接触用硅橡胶制品、餐具及食品接触用洗涤剂、工业和商用电热食品加工设备、工业和商用电动食品加工设备等食品相关产品。

3.抽样方式及数量

3.1取样方式

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。在生产企业抽样原则上以向厂家购样为主，没有标价的，以同类产品市场价格为准，检验样品需全部带回承检单位，备样样品可直接带回或由被抽样单位先行无偿提供，封存于被抽样单位；在经销企业抽样样品原则上以向商家购样为主，检样、备样需全部带回承检单位。
所抽样品须为同一型号、同一规格、同一批次的产品。
散装需做微生物检测的样品应无菌取样，样品如有储藏、运输要求的需按要求执行。
3.2样品数量

3.2.1奶嘴
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	奶嘴制品
	≥40只
（400g以上）
	≥30只
（300g以上）
	≥10只
（100g以上）


3.2.2陶瓷、搪瓷、玻璃制品
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	陶瓷、搪瓷、玻璃制品
	≥6只
	≥4只
	≥2只


3.2.3食品接触用塑料材料及制品
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	塑料一次性餐饮具
	≥3个包装单位
（120个并300g以上）
	≥2个包装单位
（80个并200g以上）
	≥1个包装单位
（40个并100g以上）

	密胺塑料餐具（筷子）
	≥3个包装单位
（80支）
	≥2个包装单位
（60支）
	≥1个包装单位
（20支）

	密胺塑料餐具（其他产品）
	≥3个包装单位
（40只）
	≥2个包装单位
（30只）
	≥1个包装单位
（10只）

	膜类产品
	≥3卷
	≥2卷
	≥1卷

	袋类产品
	≥3个包装单位
（60只）
	≥2个包装单位
（40只）
	≥1个包装单位
（20只）

	婴幼儿用塑料奶瓶及容器类
	≥3个包装单位
（16只）
	≥2个包装单位
（12只）
	≥1个包装单位
（4只）

	其他产品
	≥3个包装单位
（50个且300g以上）
	≥2个包装单位
（40个且200g以上）
	≥1个包装单位
（10个且100g以上）


3.2.4食品接触用纸和纸板材料及制品
	类型
	 总 量 
	检验量
	备样量

	纸餐具
	≥3个包装单位
（70只）
	≥2个包装单位
（50只）
	≥1个包装单位
（20只）

	纸盒
	≥3个包装单位
（40只）
	≥2个包装单位
（30只）
	≥1个包装单位
（10只）

	纸袋
	≥3个包装单位
（60只，总质量不少于0.25kg，检验、备样按比例：2:1抽取）
	≥2个包装单位
（40只）
	≥1个包装单位
（20只）

	纸板类罐
	≥3个包装单位
（30只）
	≥2个包装单位
（25只）
	≥1个包装单位
（5只）

	圆柱形复合罐
	≥3个包装单位
（50只）
	≥2个包装单位
（40只）
	≥1个包装单位
（10只）

	纸吸管
	≥3个包装单位
（400支）
	≥2个包装单位
（300支）
	≥1个包装单位
（100支）

	纸杯等
	≥3个包装单位
（100只，总质量不少于0.25kg，检验、备样按比例：2:1抽取）
	≥2个包装单位
（50只）
	≥1个包装单位
（50只）


3.2.5食品接触用金属材料及制品
	类型
	 总 量 
	检验量
	备样量

	餐刀、餐叉、餐勺、筷子
	≥14
	≥8
	≥6

	勺、铲、漏勺
	≥8
	≥6
	≥2

	菜刀、锅、杯、盘、盆、桶
	≥7
	≥5
	≥2

	家用钢制锅具等（不含内表面搪瓷制品）
	≥5
	≥3
	≥2


3.2.6涂层制品
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	涂层制品
	≥12只
	≥10只
	≥2只


3.2.7橡胶制品
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	食品用橡胶制品及其它不规则、无法计算面积类食品接触材料
	≥24只
（450g以上）
	≥16只
（300g以上）
	≥8只
（150g以上）


3.2.8食品接触用竹木材料及制品

	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	砧板、托盘、分格餐盘等产品
	≥10个
	≥6个
	≥4个

	碗、盘、杯、锅铲、蒸笼等产品
	≥30个
	≥20个
	≥10个

	刀、勺类等产品
	≥60个
	≥40个
	≥20个

	一次性筷子（含筷头）
	≥200双
	≥100双
	≥100双

	非一次性筷子
	≥100双
	≥70双
	≥30双

	雪糕柄、叉、签等
	≥600支
	≥300支
	≥300支


3.2.9硅橡胶制品
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	食品用硅橡胶制品
	≥30只
（450g以上）
	≥20只
（300g以上）
	≥10只
（150g以上）


3.2.10洗涤剂类
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	洗涤剂
	≥3个包装
（1.8kg或1.8L以上；可用洁净容器无菌分装）
	≥2个包装
（1.2kg或1.2L以上；可用洁净容器无菌分装）
	≥1个包装
（0.6kg或0.6L以上；可用洁净容器无菌分装）


3.2.11工业和商用电热食品加工设备
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	整机
	≥2台
	≥1台
	≥1台

	材料样块
	金属材质
	带涂（镀）层的金属材料除外。材料样块在直接接触食品的部件上截取，或在与其部件的材质、材料牌号和生产商相同的原材料上截取。每批次产品截取样块6组，每组样块应满足表面积≥50cm2，其中3组作为检验样品，3组作为备用样品。

	
	塑料材质
	材料样块在直接接触食品的部件上截取，或在与其部件的材质、材料牌号和生产商相同的原材料上截取。每批次产品截取样块15组，每组样块应满足表面积≥50cm2，其中13组作为检验样品，2组作为备用样品。

	
	橡胶材质
	材料样块在直接接触食品的部件上截取，或在与其部件的材质、材料牌号和生产商相同的原材料上截取。每批次产品截取样块5组，每组样块应满足表面积≥150cm2，其中3组作为检验样品，2组作为备用样品。


3.2.12工业和商用电动食品加工设备
	类型
	总 量
	检验量
	备样量

	整机
	≥2台
	≥1台
	≥1台

	材料样块
	金属材质
	带涂（镀）层的金属材料除外。材料样块在直接接触食品的部件上截取，或在与其部件的材质、材料牌号和生产商相同的原材料上截取。每批次产品截取样块6组，每组样块应满足表面积≥50cm2，其中3组作为检验样品，3组作为备用样品。

	
	塑料材质
	材料样块在直接接触食品的部件上截取，或在与其部件的材质、材料牌号和生产商相同的原材料上截取。每批次产品截取样块15组，每组样块应满足表面积≥50cm2，其中13组作为检验样品，2组作为备用样品。

	
	橡胶材质
	材料样块在直接接触食品的部件上截取，或在与其部件的材质、材料牌号和生产商相同的原材料上截取。每批次产品截取样块5组，每组样块应满足表面积≥150cm2，其中3组作为检验样品，2组作为备用样品。


抽取样品量、检验及复检备份所需样品量可根据检验和复检需要适量调整。
注：当流通环节抽样基数达不到抽样量的要求时，样品总量根据检验要求可适当减少，且检验项目可酌情减少。
4.检验项目及标准

4.1奶嘴

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	总迁移量（蒸馏水）
	GB 4806.2-2015
	GB 31604.8-2021

	2
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.2-2015
	GB 31604.8-2021

	3
	总迁移量（50%乙醇）
	GB 4806.2-2015
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.2-2015
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.2-2015
	GB 31604.9-2016

	6
	锌（Zn)迁移量
	GB 4806.2-2015
	GB 31604.42-2016

	7
	2，6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量（仅适用天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶奶嘴）
	GB 4806.2-2015
	GB 28482-2012

	8
	2，2’-亚甲基双-（4-甲基-6-叔丁基苯酚）迁移量（仅适用天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶奶嘴）
	GB 4806.2-2015
	GB 28482-2012

	9
	N-亚硝胺
	GB 4806.2-2015
	GB 28482-2012

	10
	N-亚硝胺可生成物
	GB 4806.2-2015
	GB 28482-2012

	11
	挥发性物质（仅适用硅橡胶奶嘴）
	GB 4806.2-2015
	GB 28482-2012

	注：1.总迁移量、2，6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量、2，2’-亚甲基双-（4-甲基-6-叔丁基苯酚）迁移量按蒸馏水、4%乙酸、50%乙醇三种浸泡液进行检测，测试条件为40℃，24h。
2.当样品数量不足时，根据样品数量选择检验项目，按总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属、挥发性物质、特定迁移量、N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量顺序优先检测，迁移量按照50%乙醇、蒸馏水、4%乙酸顺序进行选择。
3.当奶嘴材质无法确认时，2，6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量、2，2’-亚甲基双-（4-甲基-6-叔丁基苯酚）迁移量、挥发性物质项目不检。

4、具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。


4.2陶瓷、搪瓷、玻璃食具
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	铅（Pb）
	GB 4806.3-2016
GB 4806.4-2016
GB 4806.5-2016
	GB 31604.34-2016

	2
	镉（Cd）
	GB 4806.3-2016
GB 4806.4-2016
GB 4806.5-2016
	GB 31604.24-2016


4.3食品接触用塑料材料及制品

4.3.1塑料食品接触材料类产品

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	2
	总迁移量（10%乙醇）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	总迁移量（95%乙醇（植物油替代物））
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计，4%乙酸）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	7
	脱色试验
（限添加了着色剂的产品）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	8
	氯乙烯（限PVC材质）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2025

	9
	氯乙烯迁移量（4%乙酸）
（限PVC材质）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2025

	10
	氯乙烯迁移量（10%乙醇）（限PVC材质）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2025

	11
	氯乙烯迁移量（95%乙醇（植物油替代物））（限PVC材质）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2025

	12
	1.3-丁二烯迁移量
（限有丁二烯单体的聚合物）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.12-2016

	13
	三聚氰胺迁移量（4%乙酸）
（限MF（三聚氰胺甲醛树脂）材质）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.15-2016

	14
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.19-2016

	15
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.21-2016
GB 31604.21-2025

	16
	特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.44-2016

	17
	双酚A迁移量（限PC材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.10-2016

	18
	游离酚迁移量(蒸馏水)（限PC材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.46-2023

	19
	丙烯腈迁移量（限AS、ABS材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.17-2016

	20
	特定迁移总量（以甲醛计）（4%乙酸）
（限MF（三聚氰胺甲醛树脂）材质））
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.48-2016

	21
	锑迁移量（限PET材质）
	GB 9685-2016
	GB 31604.41-2016

	22
	邻苯类增塑剂迁移量
	GB 9685-2016
	GB 31604.30-2025

	23
	耐干热性
	GB/T 41001-2021
	GB/T 41001-2021

	24
	耐低温性
	GB/T 41001-2021
	GB/T 41001-2021

	25
	耐湿热性
	GB/T 41001-2021
	GB/T 41001-2021

	26
	耐污染性
	GB/T 41001-2021
	GB/T 41001-2021

	27
	翘曲（底部）
	GB/T 41001-2021
	GB/T 41001-2021

	28
	跌落
	GB/T 41001-2021
	GB/T 41001-2021

	29
	容量偏差
	GB 38995-2020
	GB 38995-2020

	30
	抗压变形性能
	GB 38995-2020
	GB 38995-2020

	31
	耐沸水性能
	GB 38995-2020
	GB 38995-2020

	32
	耐热冲击性能
	GB 38995-2020
	GB 38995-2020

	注：1.总迁移量、脱色实验按常规的4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇（植物油替代物）三种浸泡液进行检测，测试条件为70℃，2h，对于特殊使用条件的，按实际使用条件选择迁移试验条件。

    2、芳香族伯胺迁移总量、特定迁移量、特定迁移总量按实际使用条件选择迁移试验条件。
3.当样品数量不足时，根据样品数量选择检验项目，按残留量、特定迁移量、总迁移量、脱色试验、高锰酸钾消耗量、重金属顺序优先检测。迁移量按照95%乙醇、10%乙醇、4%乙酸顺序进行选择，测试条件为70℃，2h。

4.具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。
5.邻苯类增塑剂迁移量包括邻苯二甲酸二(α-乙基己酯)、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二烯丙酯。

6.第23-28项适用于执行标准为GB/T 41001的产品。第29-32项适用于婴幼儿用塑料奶瓶产品。


4.3.2复合膜（袋）
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	2
	总迁移量（10%乙醇）
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	总迁移量（95%乙醇（植物油替代物））
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	6
	脱色试验
（限添加了着色剂的产品）
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	7
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	8
	溶剂残留量总量（仅适用于塑料与塑料复合膜、袋）
	GB/T 10004-2008
	GB/T 10004-2008

	9
	苯类溶剂残留量（仅适用于塑料与塑料复合膜、袋）
	GB/T 10004-2008
	GB/T 10004-2008

	10
	阻隔性能（氧气）
	产品明示标准和质量要求
	GB/T 1038.1-2022
GB/T 19789-2021

	11
	阻隔性能（水蒸气）
	产品明示标准和质量要求
	GB/T 1037-2021

	12
	热封强度（仅对袋类产品）
	产品明示标准和质量要求
	QB/T 2358-1998
GB/T 19741-2005

	注：1.总迁移量按常规的4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇（植物油替代物）三种浸泡液进行检测，测试条件为70℃，2h，对于特殊使用条件的，按实际使用条件选择迁移试验条件；芳香族伯胺迁移总量按实际使用条件选择迁移试验条件。

2.溶剂残留总量包括苯、间-二甲苯、甲苯、对-二甲苯、异丙醇、丁醇、乙酸乙酯、乙酸丁酯、乙醇、丁酮、乙酸异丙酯、丙酮、邻-二甲苯共13种。

3.苯类溶剂残留量包括苯、间-二甲苯、甲苯、对-二甲苯、邻-二甲苯。

4、具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。
5.第8、9项适用于执行标准为GB/T 10004-2008的产品，第10-12项适用于执行标准对该项目有要求的产品。


4.4食品接触用纸和纸板材料及制品

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.8-2021

	2
	总迁移量（10%乙醇）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.8-2021

	3
	总迁移量（95%乙醇（植物油替代物））
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.8-2021

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.9-2016

	5
	铅（Pb）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.34-2016
GB 31604.49-2023

	6
	砷（As）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.38-2016
GB 31604.49-2023

	7
	荧光性物质（254nm和365nm）
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.47-2023

	8
	甲醛
	GB 4806.8-2022
	GB 31604.48-2016

	9
	1,3-二氯-2-丙醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	10
	3-氯-1，2-丙二醇
	GB 4806.8-2022
	GB 4806.8-2022

	11
	大肠菌群
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016

	12
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2022
	GB 14934-2016

	13
	霉菌
	GB 4806.8-2022
	GB 4789.15-2016

	14
	丙烯酰胺迁移量（4%乙酸）
	GB 9685-2016
	GB 31604.18-2016

	15
	丙烯酰胺迁移量（50%乙醇）
	GB 9685-2016
	GB 31604.18-2016

	16
	1,2-苯并异噻唑基-3(2H)-酮特定迁移量
	GB 9685-2016
	GB 31604.55-2023

	17
	渗漏性能
	GB/T 27590-2022
	GB/T 27590-2022

	18
	杯身挺度
	GB/T 27590-2022
	GB/T 27590-2022

	19
	渗漏性能
（95℃±5℃水、油）
	GB/T 27591-2011
	GB/T 27591-2011

	20
	耐温性能
（95℃±5℃水、油）
	GB/T 27591-2025
	GB/T 27591-2025

	21
	抗压强度
	GB/T 27591-2011
GB/T 27591-2025
	GB/T 27591-2011
GB/T 27591-2025

	注：1.迁移量测试条件为70℃，2h。甲醛、1,3-二氯-2-丙醇和3-氯-1，2-丙二醇根据预期接触食品的温度按GB 4806.8附录A选择浸泡条件。特定迁移量按实际使用条件选择迁移试验条件。

2.具体检测项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。
3.大肠菌群、沙门氏菌、霉菌适用于预期与食品直接接触，且不经过消毒或清洗直接使用的纸和纸板材料及制品，与食用、烹饪或者加工前需经去皮、去壳或清洗的食品接触的纸和纸板材料及制品除外。

4.第16项适用于纸吸管产品，第17-18项适用于执行标准为GB/T 27590的纸杯产品，第19-21项适用于执行标准为GB/T 27591的淋(覆)膜纸碗/纸桶。


4.5食品接触用金属材料及制品

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	砷(As)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.38-2016
GB 31604.49-2023

	2
	镉(Cd)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.24-2016
GB 31604.49-2023

	3
	铅(Pb)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.34-2016
GB 31604.49-2023

	4
	锑(Sb)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	5
	铝(Al)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	6
	铬(Cr)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.25-2016
GB 31604.49-2023

	7
	钴(Co)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	8
	铜(Cu)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	9
	锰(Mn)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	10
	钼(Mo)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	11
	镍(Ni)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.33-2016
GB 31604.49-2023

	12
	锡(Sn)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	13
	锌(Zn)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	注：具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。迁移试验条件根据产品实际预期用途依据GB 4806.9进行选择。


4.6涂层制品

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.10-2016
GB 4806.10-2025
	GB 31604.8-2021

	2
	总迁移量（10%乙醇）
	GB 4806.10-2016
GB 4806.10-2025
	GB 31604.8-2021

	3
	总迁移量（95%乙醇（植物油替代物））
	GB 4806.10-2016
GB 4806.10-2025
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.10-2016
GB 4806.10-2025
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.10-2016
GB 4806.10-2025
	GB 31604.9-2016

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.10-2025
	GB 31604.52-2021

	注：1.总迁移量按常规的4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇（植物油替代物）三种浸泡液进行检测，对于特殊使用条件的，按实际使用条件选择迁移试验条件；芳香族伯胺迁移总量按实际使用条件选择迁移试验条件。

2.当样品数量不足时，根据样品数量选择检测项目，按总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属顺序优先检测。迁移量按照95%乙醇、10%乙醇、4%乙酸顺序进行选择，测试条件烹饪产品为100℃，2h，其他产品为70℃，2h。
3. 根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。具体检验项目根据标准要求进行选择。


4.7食品接触用橡胶制品
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.8-2021

	2
	总迁移量（10%乙醇）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	总迁移量（50%乙醇）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.9-2016

	6
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.11-2023
	GB 31604.52-2021

	7
	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）迁移量（4%乙酸）
	GB 9685-2016
	GB 31604.30-2025

	8
	邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）（DEHP）迁移量（4%乙酸）
	GB 9685-2016
	GB 31604.30-2025

	9
	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）迁移量（10%乙醇）
	GB 9685-2016
	GB 31604.30-2025

	10
	邻苯二甲酸二（α-乙基己酯）（DEHP）迁移量（10%乙醇）
	GB 9685-2016
	GB 31604.30-2025

	注：1.总迁移量按常规的4%乙酸、10%乙醇、50%乙醇三种浸泡液进行检测，对于特殊使用条件的，按实际使用条件选择迁移试验条件；芳香族伯胺迁移总量按实际使用条件选择迁移试验条件。

2.当样品数量不足时，根据样品数量选择检测项目，按特定迁移量、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属顺序优先检测。迁移量按照10%乙醇、4%乙酸顺序进行选择，测试条件为70℃，2h。
3.具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定。


4.8食品接触用竹木材料及制品

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	总迁移量（4%乙酸）(仅适用于使用了涂料、粘合剂和（或）油墨的食品接触用竹木材料及制品)
	GB 4806.12-2022
产品明示标准和质量要求
	GB 31604.8-2021

	2
	总迁移量（10%乙醇）(仅适用于使用了涂料、粘合剂和（或）油墨的食品接触用竹木材料及制品)
	GB 4806.12-2022
产品明示标准和质量要求
	GB 31604.8-2021

	3
	总迁移量95%乙醇（植物油替代物）(仅适用于使用了涂料、粘合剂和（或）油墨的食品接触用竹木材料及制品)
	GB 4806.12-2022
产品明示标准和质量要求
	GB 31604.8-2021

	4
	甲醛
	GB 4806.12-2022
产品明示标准和质量要求
	GB 31604.48-2016

	5
	二氧化硫
	GB 4806.12-2022
产品明示标准和质量要求
	GB 4806.12-2022

	6
	五氯苯酚及其盐类（以五氯酚计）
	GB 4806.12-2022
产品明示标准和质量要求
	GB 4806.12-2022
SN/T 2204-2015

	7
	噻菌灵
	GB 4806.12-2022
产品明示标准和质量要求
	GB 4806.12-2022
GB/T 19790.2-2005

	8
	邻苯基苯酚
	GB 4806.12-2022
产品明示标准和质量要求
	GB 4806.12-2022

GB/T 19790.2-2005

	9
	抑霉唑
	GB 4806.12-2022
产品明示标准和质量要求
	GB 4806.12-2022

GB/T 19790.2-2005

	10
	联苯
	GB 4806.12-2022
产品明示标准和质量要求
	GB 4806.12-2022

GB/T 19790.2-2005

	11
	大肠菌群
	GB 4806.12-2022
产品明示标准和质量要求
	GB 14934-2016

	12
	沙门氏菌
	GB 4806.12-2022
产品明示标准和质量要求
	GB 14934-2016

	13
	志贺氏菌
	GB/T 19790.2-2005
	GB 4789.5-2012

	14
	金黄色葡萄球菌
	GB/T 19790.2-2005
	GB 4789.10-2016

	15
	溶血性链球菌
	GB/T 19790.2-2005
	GB 4789.11-2014

	16
	霉菌
	GB/T 19790.2-2005
	GB 4789.15-2016

	注1.总迁移量按常规的4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇（植物油替代物）三种浸泡液进行检测，对于特殊使用条件的，按实际使用条件选择迁移试验条件。甲醛、五氯苯酚及其盐类（以五氯酚计）按实际使用条件选择迁移试验条件。
2.具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。
    3.大肠菌群、沙门氏菌适用于预期与食品直接接触，且不经过消毒或清洗直接使用的竹木材料及制品，与食用、烹饪或者加工前需经去皮、去壳或清洗的食品接触的竹木材料及制品除外。
4.第13-16项适用于执行标准为GB/T 19790.2-2005的产品。


4.9硅橡胶制品
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	总迁移量（10%乙醇）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.16-2025
	GB 31604.8-2021

	2
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.16-2025
	GB 31604.8-2021

	3
	总迁移量（50%乙醇）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.16-2025
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.11-2016
GB 4806.16-2025
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.16-2025
	GB 31604.9-2016

	6
	挥发性物质
	GB 4806.16-2025
	GB 4806.16-2025

	注：1. 根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。具体检验项目根据标准要求进行选择。
2.总迁移量按常规的4%乙酸、10%乙醇、50%乙醇三种浸泡液进行检测，对于特殊使用条件的，按实际使用条件选择迁移试验条件。
3.当样品数量不足时，根据样品数量选择检测项目，按特定迁移量、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属顺序优先检测。迁移量按照10%乙醇、4%乙酸顺序进行选择，测试条件为70℃，2h。 


4.10洗涤剂

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	甲醇/甲醇含量
	GB 14930.1-2022
产品明示标准和质量要求
	GB/T 9985-2000
GB/T 30795-2014

	2
	甲醛/甲醛含量
	GB 14930.1-2022
产品明示标准和质量要求
	GB/T 9985-2000
GB/T 30796-2014

	3
	砷（As）/总砷（以As计）
	GB 14930.1-2022
产品明示标准和质量要求
	GB/T 9985-2000
GB/T 30797-2014

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 14930.1-2022
产品明示标准和质量要求
	GB/T 9985-2000
GB/T 30799-2014

	5
	菌落总数
	GB 14930.1-2022
产品明示标准和质量要求
	GB 4789.2-2022

	6
	大肠菌群
	GB 14930.1-2022
产品明示标准和质量要求
	GB 4789.3-2016大肠菌群平板计数法

GB 4789.3-2025

	7
	稳定性

（耐热、耐寒）
	GB/T 9985-2022
	GB/T 13173-2021

	8
	总有效物含量
	GB/T 9985-2022
	GB/T 13173-2021

	9
	pH（25℃，1%溶液）
	GB/T 9985-2022
	GB/T 6368-2008

	注：1.具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。

2.第7-9项适用于执行标准为GB/T9985-2022的产品检测。


4.11工业和商用电热食品加工设备

4.11.1金属材质类产品
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	砷(As)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.38-2016
GB 31604.49-2023

	2
	镉(Cd)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.24-2016
GB 31604.49-2023

	3
	铅(Pb)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.34-2016
GB 31604.49-2023

	4
	锑(Sb)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	5
	铝(Al)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	6
	铬(Cr)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.25-2016
GB 31604.49-2023

	7
	钴(Co)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	8
	铜(Cu)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	9
	锰(Mn)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	10
	钼(Mo)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	11
	镍(Ni)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.33-2016
GB 31604.49-2023

	12
	锡(Sn)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	13
	锌(Zn)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	注：具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。


4.11.2塑料材质类产品

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	2
	总迁移量（10%乙醇）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	总迁移量（95%乙醇（植物油替代物））
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计，4%乙酸）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	6
	脱色试验
（限添加了着色剂的产品）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	7
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	8
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.19-2016

	9
	氯乙烯迁移量（4%乙酸）
（限PVC、PVDC材质）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2025

	10
	氯乙烯迁移量（10%乙醇）（限PVC、PVDC材质）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2025

	11
	氯乙烯迁移量（95%乙醇（植物油替代物））（限PVC、PVDC材质）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2025

	12
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.21-2016
GB 31604.21-2025

	13
	特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.44-2016

	14
	1.3-丁二烯迁移量
（限有丁二烯单体的聚合物）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.12-2016

	15
	邻苯类增塑剂迁移量
	GB 9685-2016
	GB 31604.30-2025

	注：1.总迁移量、脱色实验按常规的4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇（植物油替代物）三种浸泡液进行检测，测试条件为70℃，2h，对于特殊使用条件的，按实际使用条件选择迁移试验条件。

2、芳香族伯胺迁移总量、特定迁移量、特定迁移总量按实际使用条件选择迁移试验条件。
3.当样品数量不足时，根据样品数量选择检验项目，按残留量、特定迁移量、总迁移量、脱色试验、高锰酸钾消耗量、重金属顺序优先检测。迁移量按照95%乙醇、10%乙醇、4%乙酸顺序进行选择，测试条件为70℃，2h。

4.具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。
5.邻苯类增塑剂迁移量包括邻苯二甲酸二(α-乙基己酯)、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二烯丙酯。


4.11.3橡胶材质类产品

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.8-2021

	2
	总迁移量（10%乙醇）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	总迁移量（50%乙醇）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.9-2016

	6
	芳香族伯胺迁移总量a
	GB 4806.11-2023
	GB 31604.52-2021

	5
	N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物迁移总量b
	GB 4806.11-2023
	GB/T 24153—2009

	注：1.总迁移量按常规的4%乙酸、10%乙醇、50%乙醇三种浸泡液进行检测，对于特殊使用条件的，按实际使用条件选择迁移试验条件；芳香族伯胺迁移总量按实际使用条件选择迁移试验条件。

2.当样品数量不足时，根据样品数量选择检测项目，按特定迁移量、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属顺序优先检测。迁移量按照10%乙醇、4%乙酸顺序进行选择，测试条件为70℃，2h。
3.具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定。


4.12工业和商用电动食品加工设备

4.12.1金属材质类产品
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	砷(As)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.38-2016
GB 31604.49-2023

	2
	镉(Cd)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.24-2016
GB 31604.49-2023

	3
	铅(Pb)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.34-2016
GB 31604.49-2023

	4
	锑(Sb)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	5
	铝(Al)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	6
	铬(Cr)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.25-2016
GB 31604.49-2023

	7
	钴(Co)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	8
	铜(Cu)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	9
	锰(Mn)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	10
	钼(Mo)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	11
	镍(Ni)
	GB 4806.9-2016
GB 4806.9-2023
	GB 31604.33-2016
GB 31604.49-2023

	12
	锡(Sn)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	13
	锌(Zn)
	GB 4806.9-2023
	GB 31604.49-2023

	注：具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。


4.12.2塑料材质类产品

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	2
	总迁移量（10%乙醇）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	总迁移量（95%乙醇（植物油替代物））
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计，4%乙酸）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	6
	脱色试验
（限添加了着色剂的产品）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	7
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	8
	特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.19-2016

	9
	氯乙烯迁移量（4%乙酸）
（限PVC、PVDC材质）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2025

	10
	氯乙烯迁移量（10%乙醇）（限PVC、PVDC材质）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2025

	11
	氯乙烯迁移量（95%乙醇（植物油替代物））（限PVC、PVDC材质）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.31-2025

	12
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.21-2016
GB 31604.21-2025

	13
	特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.44-2016

	14
	1.3-丁二烯迁移量
（限有丁二烯单体的聚合物）
	GB 4806.7-2016
GB 4806.7-2023
	GB 31604.12-2016

	15
	邻苯类增塑剂迁移量
	GB 9685-2016
	GB 31604.30-2025

	注：1.总迁移量、脱色实验按常规的4%乙酸、10%乙醇、95%乙醇（植物油替代物）三种浸泡液进行检测，测试条件为70℃，2h，对于特殊使用条件的，按实际使用条件选择迁移试验条件。

2、芳香族伯胺迁移总量、特定迁移量、特定迁移总量按实际使用条件选择迁移试验条件。
3.当样品数量不足时，根据样品数量选择检验项目，按残留量、特定迁移量、总迁移量、脱色试验、高锰酸钾消耗量、重金属顺序优先检测。迁移量按照95%乙醇、10%乙醇、4%乙酸顺序进行选择，测试条件为70℃，2h。

4.具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定，检测方法应选用与判定依据配套的检测方法。
5.邻苯类增塑剂迁移量包括邻苯二甲酸二(α-乙基己酯)、邻苯二甲酸二正丁酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二烯丙酯。


4.12.3橡胶材质类产品

	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	1
	总迁移量（4%乙酸）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.8-2021

	2
	总迁移量（10%乙醇）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	总迁移量（50%乙醇）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.11-2016
GB 4806.11-2023
	GB 31604.9-2016

	6
	芳香族伯胺迁移总量a
	GB 4806.11-2023
	GB 31604.52-2021

	5
	N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物迁移总量b
	GB 4806.11-2023
	GB/T 24153—2009

	注：1.总迁移量按常规的4%乙酸、10%乙醇、50%乙醇三种浸泡液进行检测，对于特殊使用条件的，按实际使用条件选择迁移试验条件；芳香族伯胺迁移总量按实际使用条件选择迁移试验条件。

2.当样品数量不足时，根据样品数量选择检测项目，按特定迁移量、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属顺序优先检测。迁移量按照10%乙醇、4%乙酸顺序进行选择，测试条件为70℃，2h。
3.具体检验项目根据标准要求进行选择，根据抽取样品的生产日期选择法律法规或标准的适用版本进行判定。


注：根据标准要求，重复使用的产品需要进行3次浸泡试验（对于特定迁移限量不得检出的食品接触物质，应以第一次迁移试验的测定结果为依据进行合规性判定）。
5.判定规则

5.1依据标准

下列文件凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
GB 4806.2-2015 食品安全国家标准 奶嘴
GB 4806.3-2016 食品安全国家标准 搪瓷制品
GB 4806.4-2016 食品安全国家标准 陶瓷制品
GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品
GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.8-2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品
GB 4806.9-2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品
GB 4806.10-2016 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层
GB 4806.10-2025 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用涂料及涂层
GB 4806.11-2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品
GB 4806.11-2023 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品
GB 4806.12-2022 食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品
GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品
GB 4806.16-2025 食品安全国家标准 食品接触用硅橡胶材料及制品
GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

GB 38995-2020 婴幼儿用奶瓶和奶嘴
GB 16798-2023 食品机械安全要求

GB 14930.1-2022 食品安全国家标准 洗涤剂

GB/T 9985-2000 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 9985-2022 手洗餐具用洗涤剂
GB/T 27590-2022 纸杯
GB/T 27591-2025 纸碗
GB/T 41001-2021 密胺塑料餐饮具
GB/T 19790.2-2005 一次性筷子第2部分：竹筷
GB/T 10004-2008 包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示标准和质量要求
相关的法律法规、部门规章和规定
5.2判定原则

原则上按照细则中检验项目依据的法律法规或标准要求判定，若被检产品明示标准和质量要求高于该要求时，应按被检产品明示标准和质量要求判定（苯类溶剂残留量除外）。出具抽查检验报告，检验报告中检验结论按如下方式作出判定：
1.检验项目全部符合相应依据的法律法规或标准要求的，检验结论为：“经抽样检验，所检项目符合××××要求”。
2.检验项目有不符合相应依据的法律法规或标准要求的，检验结论为：“经抽样检验，××项目不符合××××要求，检验结论为不合格”。
因溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）易挥发、不稳定等特点，长期存放影响其残留本体含量，故溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂残留量）项目不合格不进行复检。
依据GB 4789.1—2016食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”，微生物指标不合格不进行复检。
PAGE  
- 2 -

